# REFLOOR® АС-5100

## Пропитка для бетонноrо попа

--===

ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПОЛЫ PRASPAN ®

## ОПИСАНИЕ

Пропитка для бетона «REFLOOR<IO АС-5100» - это раствор прозрачного акрилового лака, который способствует защите от испарения влаги свежеуложенного бетона и бетона с устроенными тонко- и толстослойными цемент содержащими покрытиями.

## НАЗНАЧЕНИЕ

Пропитка для бетона 4(REFLOOR® АС-5100» применяется в качестве защитного покрытия от испарения влаги на поверхности свеже­ уложенного бетона или бетона с тонко итолсто­ слойными цемент содержащими покрытиями,

с целью обеспечения полного протекания реакции гидратации цемента с водой.

## ПРЕИМУЩЕСТВА

* Препятствует выделению пыли, повышает устойчивость к истиранию.
* Препятствует образованию волостных трещин при усадке в течение начальной фазы созревания бетона.
* Увеличивает сопротивление поверхности к проникновению масел и некоторых нефте­ продуктов.
* Снижает потерю влажности свежего бетона на 90,0%.
* Отличается быстрым и простым применением.
* Эффективно защищает свежий бетон от потери влаги.

## УПАКОВКА.ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Пропитка для бетона «REFLOOR<IO АС-5100» упаковывается и храниться в неоткрытых и оригинально-уплотненных ведрах по 15 кг

(22 ведра на поддоне). Необходимо беречь от мороза и высоких температур,защищать от открытого огня.

## ИНСТРУКЦИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

#### Подrотовка основания

Перед нанесением пропитки для бетона

«REFLOOR<IO АС-5100» поверхность свежего

бетона или бетона с тонко- и толстослойным покрытием необходимо очистить от воды и rрязи. Грязь,возникшая при резке швов,

также может быть причиной возникновения белых пятен на поверхности,в случае если

«REFLOOR<IO АС- 5100» не полностью высохнет.

#### Нанесение

Пропитка для бетона «REFLOORФ АС-5100» наносится на свежий бетон и бетон со свеже устроенным тонко- итолстослойным покрытием через 24 часа после их укладки.

«REFLOOR® АС-5100» наносится велюровым валиком, кистью или резиновым шпателем в количестве О,1-0,2 кг/м2 Одного слоя достаточно для снижения гиrроскопичности и запыленности,и в тоже время для

•

придания поверхности блестящеrо вида. При нанесении дополнительных слоев поверх состава «REFLOORФ АС-5100» рекомендуется провести тест совместимости новых слоев на пробной поверхности.

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

Во время работ с материалом в закрытом помещении обязательно организуйте вентиляцию помещения.

Материал может вызвать раздражение кожи, поэтому рекомендуется

использовать

индивидуальные средства защиты (очки, перчатки).

* При работе с сухой смесью возникает опасность вдыхания пылевых частиц, в связи с чем рекомендуется использовать защитный противопылевой респиратор. При попадании на слизистые оболочки или в глаза, немедленно промойте большим количеством воды и обратитесь к врачу.

# REFLOOR® АС-5100

## Пропитка дпя бетонноrо попа

### КАЧЕСТВО

В процессе производства пропитки для бетона

...........:::= ~~=~~ ПРОМЫШЛЕННЫЕ

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПОЛЫ PRASPAN ®

3

«REFLOOR АС-5100» в лабораторных

условиях постоянно осуществляется

Плотность,кг/м

#### 920,0

систематический контроль качества выпускаемой продУкции.

### ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок материала составляет 12 месяцев с даты изготовления. Дата изготовления приведена на упаковке.

Производитель гарантирует соблюдение указанных технических характеристик изделия при условии выполнения инструкции по нанесению,однако не предоставляет иные дополнительные гарантии в случае неправильной обработки и применения.

Сухой остаток,% масс 17,1

Вязкость,с 11

Время высыхания 24 часа

*Производитель не несет ответственности за последствия нарушений технологии и указаний производителя, в том числе связанных с тем, что потребитель не ознакомился слистами технической информации и инструкциями по применению материалов.*